各项技术要求

一: 烘干擦洗砂

| 项目内容 | 指标要求 |
| --- | --- |
| SiO2含量% | ﹥90 |
| 粒度 | 30/50 |
| 集中率% | ≥90 |
| 微粒量% | ≤0.4 |
| 灼减量% | ≤0.5 |
| 含泥量% | ≤0.3 |
| 含水量% | ≤0.2 |

- 二． 耐火浇注系统

3.13.1 采购技术要求: 耐火度≥1500℃，常温耐压强度≥40MPa；表面光洁，包装完整，无破损，无裂纹；内径公差±2，尺寸规格如下（mm）。

① 浇口管：

| 规格 | 内径 | 长度 | 壁厚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内浇口（直管） | Φ30 | 50、100、200、300 | 5 |
|  | Φ40 | 50、100、200、300 | 5 |
|  | Φ50 | 50、100、200、300 | 6 |
|  | Φ60 | 50、100、200、300 | 6 |
| 内浇口（弧形弯管） | Φ30 | - | 5 |
|  | Φ40 | - | 5 |
|  | Φ50 | - | 6 |
|  | Φ60 | - | 6 |
| 直浇口（套管） | Φ60 | 50、100、150、200 | 17 |
|  | Φ80 | 50、100、150、200 | 17 |
|  | Φ90 | 50、100、150、200 | 17 |
|  | Φ100 | 50、100、150、200 | 20 |
|  | Φ110 | 50、100、150、200 | 20 |

② 鸭嘴浇口：内径规格Φ30、Φ40、Φ50、Φ60，尺寸样式如图

③ 直浇口垫片：边长规格100*100、120*120、150*150，厚15，三面斜，尺寸样式如图

④ 浇口杯：

| 浇口杯 | 小口 | 大口 | 高度 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Φ80 | Φ200 | 200 |
|  | Φ80 | Φ215 | 230 |
|  | Φ80 | Φ240 | 260 |
|  | Φ80 | Φ240 | 290 |

⑤ 陶瓷过滤网座、盖：尺寸样式如图

⑥ 闸板：

| 规格 | A | B | C | D | E |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大闸板 | 430 | 500 | 350 | 35 | 50 |
| 小闸板 | 200 | 225 | 145 | 22 | 30 |
| 中闸板 | 390 | 405 | 270 | 40 | 50 |

3.13.2 进货检验项目：每批，外观应包装完整，产品尺寸合格，无破损，以满足现场使用效果为主。

3.13.3 不合格品的处理：检验、使用不良时判定为不合格，立即清场退货。

- 3.14 耐火砖

3.14.1 采购技术要求 ：参考标准YB/T 5106-2009黏土质耐火砖

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 0.2MPa荷重软化开始温度 | ≥1500℃ |
| 加热永久线变化（1350℃×2h） | -0.5～+0.2% |
| 显气孔率 | ≤22% |
| 常温耐压强度 | ≥40MPa |
| 耐火度 | ≥1500℃ |
| 尺寸 | 230*115*65mm，150*150*25mm |
| 外观 | 包装完整，无破损 |

3.14.2 进货检验项目：每批，外观表面光洁、包装完整，无破损，尺寸合格，满足现场使用效果。

3.14.3 不合格品的处理：检验、使用不良时判定为不合格，立即清场退货。

加热保温冒口、冒口盖

技术要求：

- 三． 覆盖剂

2.20.1 采购技术要求

| 成分 | SiO265-78%、Al2O310-17%、CaO＜2.5% |
| --- | --- |
| 使用要求 | 满足现场使用要求，扒渣效果良好 |

2.20.2 进货检验项目

| 序号 | 项目内容 | 指标要求 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SiO2 | 65-78% | 每两批抽检一次 一个样本 |
| 2 | Al2O3 | 10-17% |  |
| 3 | CaO | ＜2.5% |  |

2.20.3 不合格品的处理

检验若发现有不合格品，应对该批次产品重新加倍取样检验，如全部合格判定为合格，否则判定为不合格。