铸机大臂机架类焊接一体化外协生产技术协议

甲方：济南二机床集团有限公司

乙方：

一、总则：

本技术协议适用于济南二机床集团有限公司向乙方协作生产的铸机大臂机架类焊接一体化零件。本协议主要对技术保密、材料、下料、焊接、验收、交货、计划执行与结算等生产协作工作进行技术要求和责任界定，甲乙方须严格按技术协议的要求执行。

二、技术资料：

1、协作焊接件用图由甲方提供给乙方。甲方定义为关键件的零件，由甲方提供焊接工艺和质量控制卡；其他一般件由乙方负责根据图纸要求，编制完成焊接工艺和质量控制卡等工艺技术准备工作。如果在焊接执行过程中有图纸不明确问题要及时反馈给甲方，由甲方人员负责解释或现场处理，乙方不得在不反馈信息的情况下擅自处理，否则由此导致的损失由乙方负责。

2、乙方负责将甲方提供的全部图纸工艺技术资料，随最后一批协作件完成后一周内全部交付甲方，归还交付以甲方人员的接收签字明细为准。

3、零件图纸由甲方备好，在甲方通知乙方的次日，由乙方按规定到甲方办理借用手续。由于乙方原因不能在接到通知的次日到甲方办理图纸借用手续，而延误的交货拖期责任由乙方负责。

4、该类零件根据设计要求，分焊接法兰类、非焊接法兰类，供方负责法兰的焊接，其中前后法兰属加工件，由甲方负责提供，乙方负责从甲方运走；焊接法兰需要使用的工装，由乙方负责。

三、技术资料保密条款：

1、乙方应当对甲方提供的所有资料进行保密，包括以纸质（图纸、装配工艺、质量控制卡、零件明细等）、计算机电子文档、光盘、电子文件储存器材、摄录影像、照片等各种形式存储的，包括但并不仅限于设计图纸、腊底、及其复制件，手写或者口头报告、信函、备忘录、记录、工作通知等（下文中统称之为保密资料）。

2、如果没有甲方明确的书面同意，不得将上述保密资料泄漏给任何第三方。

3、乙方不得将保密资料泄漏给需要知道的本方员工以外的任何人员或者实体，并有义务要求和管理本方员工对保密资料进行保密。除本次合作等项目之外，不得以任何形式使用或者许可他人使用该资料。

4、甲方提供的所有保密资料仍然是归属于甲方的专有财产，一经甲方要求，所有乙方收到的保密资料都须退回甲方，除非提前获得甲方书面许可，乙方不得保留或者继续使用任何保密资料。

5、提前获得甲方书面许可，允许乙方把保密资料透露给与此次合作相关的人员时，乙方保证任何得知保密资料的人也必须履行保密承诺。

6、该协议对双方及其代理都有约束力。该协议的修改，只能够以书面形式进行，双方确认。

7、违约责任：乙方违反上述约定出租、出借、买卖甲方保密资料、允许第三方使用或向第三方泄露甲方保密资料、都构成实质性的违约，并且应当向甲方支付合同额的30%违约金，如造成甲方其他损失的还要赔偿甲方的损失，同时乙方要承担违约法律责任。

四、基本原材料：

1、乙方使用的原材料材质和规格必须符合甲方设计图中的规定，与图纸要

求一致。

2、乙方使用的原材料质量必须符合有关国家标准、行业标准的规定，且有质保书并能够提供可见证的合格证明。

3、不允许乙方使用不合格的原材料，不得擅自使用其他材料代用，否则，

导致的质量直接损失和由此给甲方导致的间接损失均由乙方承担。如果发生材料代用，必须征得甲方的书面认可，并办理相应的材料代用手续。

五、下料焊接技术要求：

乙方要按以下要求实施下料、铆装、焊接，完成焊接毛坯制造生产：

1、零件的下料必须使用数控等离切割机、半自动切割机、剪板机等机械方

法下料，不允许使用手工气割下料。

2、切割下料、坡口制备、矫直（平）、清理修磨、铆装、焊接、矫正变形、修整等有关质量要求应符合图纸的规定。焊接飞溅要全部清理干净，所有零件要修棱倒角。

3、焊接工艺方法主要采用CO2气体保焊，焊丝直径Ф1.2mm，符合操作规范要求。下料焊接要严格执行甲方提供的工艺规程和质量控制卡。加工面严格按要求留出加工余量。焊缝加工处相关分件坡口要按加工余量相应加深。

4、所有的型材不允许拼接。

5、焊接件尺寸和焊缝要达到图纸要求，图纸没有明确要求的，按照“Q/JR 107-2014焊接件 通用技术条件”执行。保证焊缝整齐、牢固、美观。焊接完成后，要清理修磨倒角、飞边、毛刺、焊渣、氧化皮等，不刷防锈底漆。

6、如有个别焊前需要加工的件要按图加工后实施铆装焊接。

六、质量检验：

1、 乙方必须对所有焊接件进行全面的检验并做好检验记录。对甲方界定为关键件的零件，乙方应根据关键件质量控制卡上要求进行认真检查填写，确保填写内容与实际相符。以上检验记录随零件交甲方检验人员进行保存。

2、在乙方自检合格后，方可通知甲方派检验人员到乙方现场检验；或按照甲方要求允许送货至甲方指定场地，由甲方派人进行逐件检验。甲方将按照规定的质量级别对其尺寸精度、完整性，以及材料材质规格进行全面检验。对检验中发现的不合格项，甲方检验人员以通知单的形式通知乙方进行整改。乙方整改后先自检，自检合格后通知甲方人员复检，直到全部合格，由甲方检验人员出据签字的检验合格单，乙方持合格验收单送货，否则，甲方拒收未经检验合格的零件，由此产生的后果由乙方承担。

为约束乙方增强质量意识、强化乙方自检职责、树立一次将零件干好理念，提高一次送检合格率，提高乙方制造零件完工后委派甲方派员检验工作的严肃性，避免因甲方检验人员到乙方二次或多次复检不合格，给甲方检验人员造成不必要的人工损失，明确约束条款如下：

（1）、甲方检验人员按照乙方提供的检验委托单，在乙方现场第一次检验出现不合格项，甲方检验人员要向乙方出具不合格项返修单。乙方按照返修单返修自检合格后，申请甲方派员到乙方生产现场第二次复检，如果本次复检不合格，由此造成的本次及以后的复检人工损失，按每派员1人天200元（每1人半天100元）的复检损失索赔额，从外协结算费用清单中由甲方扣除，并每重复增加一次复检，1人天派员复检损失索赔额递增100元。

（2）如乙方按照返修清单返修自检合格，经甲方同意送至甲方现场后，再委托甲方检验人员二次复检，如本次复检不合格：乙方最迟在复检信息接到后的次日负责运回本企业返修；如乙方不能按要求及时运回本企业，按返修零件占用场地每天每平方米20元向乙方索赔场地占用费。如乙方决定自己派员到甲方返修，须征得甲方人员同意后，乙方方可派员到甲方场地返修作业，自接到甲方的返修信息后的次日算起，按返修件占用场地每天每平方米50元向乙方索赔场地使用费。

如果乙方返修工作安排迟缓严重影响到甲方的生产进度，甲方被迫承担返修；或者乙方征得甲方同意，愿意委托给甲方返修，则甲方根据返修工作量合理确定返修工时，按照每1小时60元的索赔损失向乙方索赔。

（3）乙方在承制件还没有完工自检合格的情况下，严禁向甲方申请派员检验。如果甲方派员到乙方现场发现1种及以上未制造完成的虚假情况，本次按每人天200元向乙方索赔派员损失。

（4）以上复检索赔不因附带后期委托检验派员而免责。

（5）同一件，如复检三次仍达不到合格，第三次复检不合格时直接按报废处理，重新制作。

（6）以上索赔不影响“质量让步回用”和“交货拖期”索赔的实施

3、甲方检验合格的件甲方可办理接收入库。合格零件以甲方检验人员的签字或盖章为准；对允许送至甲方现场检验的件，如出现检验不合格的件，将退回乙方返修或报废，其返修或报废损失由乙方承担；未经甲方检验人员检验合格签字或盖章的零件，甲方将不向乙方付款。

4、乙方要确保检验量具精度符合国家有关标准，定期送检校验，并能提供送检校验证明。

5、因乙方责任导致的质量损失，甲方按实际损失向乙方索赔，从结算中直接扣除。

6、框体在甲方用户投入使用一年内，如出现焊缝开裂现象，乙方要安排人员协助修复。

7、外观检查标准见下表：

| 类别 | 检查项目与评定标准 |  |
| --- | --- | --- |
| 焊件 外观质量标准 | 1 | 焊接规范（电流、电压、送丝速度等）必须严格执行工艺。 |
|  | 2 | 多层焊时，层间要将氧化皮等清理干净。 |
|  | 3 | 切割后要将毛刺、氧化皮、熔渣清理干净。 |
|  | 4 | 焊件表面组装错偏量不＞2mm。 |
|  | 5 | 焊件表面不应有焊点、金属飞溅物，引弧痕迹。 |
|  | 6 | 焊件边棱、尖角、圆孔边缘应打磨光滑。 |
|  | 7 | 焊件表面平整，无明显凸凹，厚度≤4mm薄板件外表面不应有锤痕。 |
|  | 8 | 内腔焊缝成型良好，无缺陷、无漏焊；风管、油管内壁无残存杂质；需试漏的焊件无渗漏。 |
|  | 9 | 焊件所有内腔不应有焊丝、焊瘤、焊点、飞溅、熔渣等杂物。 |
|  | 10 | 焊缝成形良好、焊缝均匀平滑、美观，焊缝无咬边、夹渣、气孔未熔合、裂纹等缺陷。 |
|  | 11 | 焊缝不应有漏焊部位，焊缝端头、拐角应焊补好并应保持焊缝连续。 |

8、让步回用品的结算折扣：凡因乙方责任导致产品零件达不到合同约定和甲方质量技术标准要求的，经甲方相关人员审批同意让步回用的，乙方要对该零件的质量降级使用，按照以下比例进行价格折让，由甲方从结算费用中折扣，折扣原则如下：

判定为“A级处理”让步回用的，折扣零件价格的20%；

判定为“B级处理”让步回用的，折扣零件价格的15%；

判定为“C级处理”让步回用的，折扣零件价格的10%；

甲方不同意让步接收回用的，由乙方负责退还，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

9、因乙方责任导致的甲方的连带质量损失，甲方按实际损失向乙方索赔，从结算单中直接扣除。

七、运输及交货：

1、乙方送货时须持检验人员签字的检验合格单，否则甲方可以拒收（允许送至甲方后再检验的除外），导致的运输损失由乙方负责。

2、乙方根据甲方的交货要求，负责安排运输车辆，按甲方要求的数量和时间，运至甲方指定地点并负责卸货，期间所有运输费用由乙方负责。甲方负责提供在甲方所在地使用的吊卸设备，为乙方卸货创造必要的便利条件。

3、运输过程中的质量问题由乙方负责，运输过程中要防止零件挤压变形、划伤等，确保运输质量防护措施到位。

4、交货时间以甲方向乙方下达的交货计划要求为准，乙方要满足甲方的交货要求；交货时间需要变更时，以甲方的书面或电子邮件通知为准；当甲方暂时不需要送货时，货物可暂存乙方。

5、因乙方责任逾期交货，乙方要向甲方支付逾期交货的违约金，由甲方从费用结算清单中扣减，具体约定规则如下：

（1）规定交货标准周期如下：

焊接法兰类：标准周期40天;非焊接法兰类：标准周期30天；

（2）实际交货周期计算原则：

从乙方接到甲方的外协计划和图纸次日开始算起，到检验合格后乙方送货到甲方指定地点签收日为止。

（3）结算费用扣减原则：

明确以下几种情况结算费用的扣减处理原则：

第一、当甲方订单需求周期短于标准周期的，乙方在标准周期之内交货的，不扣减乙方结算费用；当超出标准周期日期的，每拖期一天按拖期交货部分金额的1%扣减乙方结算费用。

第二、当甲方订单需求周期长于标准周期的，乙方按照不迟于甲方订单需求期送货，不扣减乙方结算费用；乙方比甲方订单需求期每拖期一天交货，按拖期交货部分金额的1%扣减乙方结算费用。

第三、当甲方通知延期交货的，比原交货期提前2天由甲方通知乙方延期送货，乙方按延期后的交货要求期送货，不扣减乙方结算费用；没按延期后的交货期送货的，每延迟交货一天，按拖期交货部分金额的1%扣减乙方结算费用。

第四、如乙方交货逾期严重导致协作任务无法执行，乙方按合同向甲方支付违约金，甲方有权解除或终止协作任务合同，由此给甲方造成损失的，甲方有权向乙方索赔。

八、计划执行与结算：

1、计划执行：招标明细不作为实际执行的外协计划，仅作为招标报价的参考资料。实际执行外协计划按照甲方的订单需求，由甲方另向乙方下达。

2、费用结算：按图纸重量结算（不含法兰重量），单价按招标产生的每吨单价执行。

九、未尽事宜双方友好协商解决。本协议与合同具有同等法律效力。没有签订本协议，不具备参加竞标资格。

甲方签字：                     乙方签字：

日    期：                     日    期：