顶料杆墩头毛坯供货技术要求

一、顶料杆零件结构尺寸

二、墩头毛坯技术要求

1、顶料杆毛坯单边余量2.5mm，如遇毛坯直径不符合国标规格圆钢时，毛坯余量双方协商确定。

2、精度要求

| 供料种类 | 精度要求 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 镦头毛坯 | 所有外圆公差：±0.5mm； 长度公差：≤2mm； 直线度公差：1mm/1000mm | 材料标准 45钢执行GB/T 699-2015 42CrMo执行GB/T3077 |

注：毛坯不满足精度要求时可加工达到。

3、制造方法

圆钢下料、局部感应加热、使用模具和相关设备进行墩头。

4、表面质量

锻件表面不允许存在裂纹、折叠、夹层、锻伤、夹渣、飞边、尖角等缺陷，不允许进行焊补。

5、其他未尽事宜按GB/T699-2015标准执行。