标牌技术要求

1. 不锈钢标牌：采用腐蚀横向拉丝工艺，底色为不锈钢原色，色泽均匀。
2. 外形尺寸及公差

标牌尺寸应符合GB/T13306-2011标准规定内容。长、宽、厚等尺寸严格按照图纸要求制作，图纸尺寸有公差要求的按照图纸公差要求制作。无公差要求的，按照下表中公差要求制作，相互垂直的边要保持垂直，不可倾斜。

基本尺寸公差

|  |  |
| --- | --- |
| 基本尺寸 | 公差（mm） |
| 长度方向 | ±0.5 |
| 宽度方向 | ±0.5 |
| 对角线 | ±1 |

1. 字体、图形颜色

4.1 一般情况下，标牌中的文字、数字及符号颜色均为黑色，RAL编号为9017。

4.2注意 Precaution、当心 Caution 警示类标牌题目区域底色规定为黄色，RAL编号为1023；警告 Warning 警示标牌题目区域底色规定为橙色，RAL编号为2011；危险 Danger 警示标牌题目区域底色为红色，RAL编号为3020。

4.3有JIER图标的标牌，JIER图标颜色为信号蓝，RAL编号为5005或者信号白，RAL编号为9003。

1. 标牌周边要去除毛刺，不伤手。
2. 标牌表面不允许有划伤等其它缺陷。
3. 其它要求

对于带图采购的，严格按照图纸中的技术要求进行制作。

甲方：济南二机床集团有限公司 乙方：

2024年 月 日 2024年 月 日