采购除尘布袋项目技术要求

一、涤纶三防覆膜针刺毡

| 品名 | 涤纶三防覆膜针刺毡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 单位面积质量 |  | g/㎡ | ≥550 |
| 2 | 厚度 |  | mm | 2.0±0.2 |
| 3 | 透气率 |  | L/m2.s | 20-50 |
| 4 | 断裂强力 | 经向 | N | ≥900 |
|  |  | 纬向 | N | ≥1200 |
| 5 | 断裂伸长率 | 经向 | % | ≤35 |
|  |  | 纬向 | % | ≤50 |
| 6 | 连续工作温度下24h热收缩率 | 经向 | % | ≤1.5 |
|  |  | 纬向 | % | ≤1 |
| 7 | 连续工作温度下24h断裂强力保持率 | 经向 | % | ≥100 |
|  |  | 纬向 | % | ≥100 |
| 8 | 瞬时工作温度下断裂强力保持率 | 经向 | % | ≥95 |
|  |  | 纬向 | % | ≥95 |
| 9 | 防静电特性 | 摩擦点位 | v | ＜500 |
|  |  | 半衰期 | S | ＜1 |
|  |  | 体积电阻 | Ω | ＜108 |
|  |  | 表面电阻 | Ω | ＜109 |
| 10 | 疏油性 |  | 级 | ＞3 |
| 11 | 疏水特性 |  | 级 | ≥4 |
| 12 | 排放浓度 |  | mg/Nm3 | ≤10 |
| 13 | 使用寿命 |  | 年 | ≥2 |

二、涤纶覆膜针刺毡

| 品名 | 涤纶覆膜针刺毡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 单位面积质量 |  | g/㎡ | ≥550 |
| 2 | 厚度 |  | mm | 2.0±0.2 |
| 3 | 透气率 |  | L/m2.s | 20-80 |
| 4 | 断裂强力 | 经向 | N | ≥900 |
|  |  | 纬向 | N | ≥1200 |
| 5 | 断裂伸长率 | 经向 | % | ≤35 |
|  |  | 纬向 | % | ≤50 |
| 6 | 连续工作温度下24h热收缩率 | 经向 | % | ≤1.5 |
|  |  | 纬向 | % | ≤1 |
| 7 | 连续工作温度下24h断裂强力保持率 | 经向 | % | ≥100 |
|  |  | 纬向 | % | ≥100 |
| 8 | 瞬时工作温度下断裂强力保持率 | 经向 | % | ≥95 |
|  |  | 纬向 | % | ≥95 |
| 9 | 排放浓度 |  | mg/Nm3 | ≤10 |
| 10 | 使用寿命 |  | 年 | ≥2 |

三、芳纶针刺毡

| 品名 | 芳纶针刺毡 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 |  | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 单位面积质量 |  | g/㎡ | ≥600 |
| 2 | 厚度 |  | mm | 2.6±0.2 |
| 3 | 透气率 |  | L/m2.s | 160-320 |
| 4 | 断裂强力 | 经向 | N | ≥900 |
|  |  | 纬向 | N | ≥1200 |
| 5 | 断裂伸长率 | 经向 | % | ≤35 |
|  |  | 纬向 | % | ≤50 |
| 6 | 连续工作温度下24h热收缩率 | 经向 | % | ≤1.5 |
|  |  | 纬向 | % | ≤1 |
| 7 | 连续工作温度下24h断裂强力保持率 | 经向 | % | ≥100 |
|  |  | 纬向 | % | ≥100 |
| 8 | 瞬时工作温度下断裂强力保持率 | 经向 | % | ≥95 |
|  |  | 纬向 | % | ≥95 |
| 9 | 酸处理后断裂强力保持率 | 经向 | % | ≥95 |
|  |  | 纬向 | % | ≥95 |
| 10 | 碱处理后断裂强力保持率 | 经向 | % | ≥95 |
|  |  | 纬向 | % | ≥95 |
| 11 | 排放浓度 |  | mg/Nm3 | ≤10 |
| 12 | 使用寿命 |  | 年 | ≥2 |

四、阻燃滤筒

| 品名 |  | 阻燃滤筒 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 滤 材 | / | 高强PET 聚酯阻燃纤维+ePTFE 热熔膜滤材 |
| 2 | 端 盖 材 料 | / | 宝钢耐指纹电镀板（环保型） |
| 3 | 筒 内 衬 网 | / | Φ1.8 菱形镀锌网@72%开孔率 |
| 4 | 筒 外 衬 网 | / | 无 |
| 5 | 密 封 圈 | / | 三元乙丙橡胶/氟橡胶 |
| 6 | 过 滤 效 率 | / | 99.90% |
| 7 | 过 滤 面 积 | ㎡ | 11.6 |
| 8 | 过 滤 精 度 | um | 0.1-0.3 |
| 9 | 额 定 流 量 | ㎡ | 590-835.2 |
| 10 | 滤 材 厚 度 | mm | 0.83-0.85 |
| 11 | 滤 材 克 重 | g/㎡ | 260 |
| 12 | 耐 破 度 | kpa | 2350 |
| 13 | 最 大 孔 径 | um | 10 |
| 14 | 平 均 孔 径 | um | 5.8 |
| 15 | 滤 筒 尺 寸 | mm | 350*240*600 |
| 16 | 滤 材 褶 宽 | mm | 50 |
| 17 | 烟 尘 排 放 | mg/m³ | ＜10 |
| 18 | 最大操作温度 | ℃ | ＜130（瞬间） |
| 19 | 胶 水 选 用 | / | 环保型耐高温胶水 |
| 20 | 滤 材 特 性 | / | PTFE 涂层，抗水性优秀，粉尘脱离优秀 |
| 21 | 适 用 工 况 | / | 喷砂，涂装，焊接烟尘，打磨等复杂工况 |

五、除尘布袋笼骨

| 品名 | 笼骨 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术要求 |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术要求 |
| 1 | 筋粗 | mm | ≥3.5 |
| 2 | 竖筋 | 根 | ≥10 |
| 3 | 表面处理方式 | / | 有机硅喷涂 |
| 4 | 文氏管 | / | 喇叭口 |

六、除尘布袋、滤筒及笼骨尺寸规格、数量

| 序号 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质 | 笼骨数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直径150mm，长度4930mm | 630 | 条 | 涤纶三防覆膜针刺毡，550g | 12 | 件 |  |
| 2 | 直径130mm，长度2480mm | 490 | 条 | 芳纶针刺毡，600g | 8 | 件 |  |
| 3 | 长度1530mm，宽800mm | 310 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，550g |  |  | 扁布袋 |
| 4 | 长度1530mm，宽800mm | 200 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，550g |  |  | 扁布袋 |
| 5 | 长度1530mm，宽800mm | 200 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，550g |  |  | 扁布袋 |
| 6 | 长度3020mm，直径140mm | 480 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，550g | 15 | 件 |  |
| 7 | 长度3020mm，直径140mm | 480 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，550g | 15 | 件 |  |
| 8 | 长度3020mm，直径140mm | 480 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，550g | 15 | 件 |  |
| 9 | 长度3020mm，直径140mm | 480 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，550g | 15 | 件 |  |
| 10 | 长度3230mm，直径140mm | 1536 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，550g | 40 | 件 |  |
| 11 | 长度3230mm，直径140mm | 1536 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，550g | 35 | 件 |  |
| 12 | 长度3020mm，直径140mm | 480 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，550g | 35 | 件 |  |
| 13 | 直径145mm， 长度4900mm | 312 | 条 | 芳纶针刺毡，600g | 40 | 件 |  |
| 14 | 直径140mm，长度1970mm | 72 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，550g |  |  |  |
| 15 | 直径140mm，长度1970mm | 72 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，551g |  |  |  |
| 16 | 直径140mm，长度2100mm | 108 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，552g |  |  |  |
| 17 | 直径140mm，长度1970mm | 72 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，553g |  |  |  |
| 18 | 直径140mm，长度1970mm | 72 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，554g |  |  |  |
| 19 | 直径140mm，长度1970mm | 72 | 条 | 涤纶覆膜针刺毡，555g |  |  |  |
| 20 | 直径352mm*660mm | 135 | 件 | 阻燃聚酯覆膜，有效11.6M² |  |  |  |

七、其他要求

1、布袋除尘部分滤袋方便拆装、密封性好，安装可靠性高，滤袋合理剪裁，尽量减少拼缝，拼接处，重叠搭接宽度不小于10mm。

2、袋口涨圈为芳纶材质的为不锈钢材质，涤纶材质的为锰钢材质；滤袋袋口的环状缝线必须牢固且不得少于二条，滤袋袋底的环状缝线允许单线但必须缝制二圈以上。

3、滤袋到达施工现场时保证无破损，在花板固定的滤袋，工作条件下的拉紧力保证滤袋不从花板上脱落。

4、缝线的针距、缝合宽度应符合 GBl2625—90 中第 8 章和第 9 章的规定并满足：滤袋针刺密度每平方厘米不得小于 700-800 针，滤袋袋口、袋底缝线平整。针距 4-5 针/2cm。三针缝纫时，不允许连续跳线且 lm 缝线内跳线不超过 1 针、1线、1 处，无浮线，不允许连续掉道且 lm 内掉道不超过 1 处。

5、如在安装和试运期间发现部件缺陷、损坏情况，在证实产品储存维护和运行都符合要求时，乙方应在7日内免费更换。

7、甲方在保质期内发现部件缺陷、损坏情况，告知乙方后，乙方应在7日内解决。

八、通用要求

1、投标人应具备以下资质要求，报名资料包含以下内容：

（1）.公司简介，在中华人民共和国境内合法注册的独立企业法人，提供营业执照、除尘布袋ISO9001质量管理体系认证证书；

（2）.投标人应具备布袋生产资质，并提供近1年（2023年7月1日起）类似业绩合同至少3份及相应发票复印件（或国家税务网站的发票查验明细截图）并加盖公章；

（4）.投标人近三年未被列入失信被执行人，投标时无被执行案件、无被查封案件。提供信用中国网站查询报告并加盖公章，如有其他案件（含仲裁）但未被查封须据实提供案件情况说明。

2、除尘布袋、笼骨需要现场测量尺寸，因尺寸不合适导致的返工，乙方承担责任。

3、不接受联合体投标。