技术要求：

不定型包衬浇注料技术要求

1.生产商应取得《质量管理体系认证证书》，质量管理体系符合GB/T19001-2016或ISO9001:2015标准

2.技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| Al2O3含量 | ≥55% |
| SiO2 | ≤35% |
| 使用温度 | ≥1700℃ |
| 材料密度 | ≥2.5g/cm3 |
| 颗粒度大小 | ≤7mm |
| 使用寿命 | ≥1000次 |

其他要求：抗冲刷性能好，附带施工方案。

捣打料技术要求

1.生产商应取得《质量管理体系认证证书》，质量管理体系符合GB/T19001-2016或ISO9001:2015标准

2.技术要求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| Al2O3含量 | ≥55% |
| SiC含量 | ≥15%,≤35% |
| 使用温度 | ≥1600℃ |
| 材料密度 | ≥2.5g/cm3 |

其他要求：抗冲刷性能好，附带施工方案。

防粘渣涂料技术要求

1.生产商应取得《质量管理体系认证证书》，质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准

2.技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 使用温度 | ≥1550℃ |
| Al2O3含量 | ≥8.5% |
| 材料密度 | ≥1.9g/cm3 |

其他要求：抗粘渣性能和抗侵蚀性能优良。

硅酸纤维毯技术要求

1.生产商应取得《质量管理体系认证证书》，质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准

2.技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 耐火度 | ≥1260℃ |
| 导热率（平均温度1000℃） | ≤0.2w/mk |
| Al2O3含量 | ≥45% |
| 长度允许偏差范围 | -2～3mm |
| 宽度允许偏差范围 | -2～3mm |
| 厚度允许偏差范围 | -2～3mm |

其他要求：包装完整，产品外观整洁，无破损且不应有撕裂、破洞以及夹心层等缺陷。

云母纸技术要求

1.生产商应取得《质量管理体系认证证书》，质量管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准

2.技术要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 耐温 | 900℃ |
| 厚度与公差 | 0.32mm±0.03mm |
| 宽度 | 1000mm±2mm |
| 长度 | ≥30m |
| 介电强度 | ≥8KV/mm |
| 热传导率 | ≤0.2w/m℃ |

其他要求：外观表面无裂纹、斑污、嵌填物等缺陷。